# 2.	OZNACZANIE MASY MOLOWEJ POLIMERU METODĄ LEPKOŚCIOWĄ

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wiskozymetrycznie średniej masy molowej polimeru.

Metoda lepkościowa opiera się na wykorzystaniu równania łączącego lepkość rozcieńczonych roztworów polimerów z ich masą molową. Zależność tą w danym rozpuszczalniku przedstawia równanie:

[η] = k·Mηα

w którym: [η]– graniczna liczba lepkościowa, GLL

k, α - współczynniki, stałe dla każdego układu polimer – rozpuszczalnik w określonej temperaturze,

Mη – lepkościowa masa molowa oznaczanego polimeru.

| Polimer | Rozpuszczalnik | Temperatura, K | k | α |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Polistyren | Cykloheksanon | 298 | 1,23 x 10-4 | 0,72 |
|  | Toluen | 298 | 0,88 x 10-4 | 0,75 |
|  | Dekalina | 298 | 6,70 x 10-4 | 0,52 |
|  | Tetralina | 298 | 2,10 x 10-4 | 0,80 |
|  | Tetrahydrofuran | 298 | 1,36 x 10-4 | 0,71 |
| Poli(alkohol winylowy) | Woda | 298 | 2,00 x 10-4 | 0,76 |
|  | Dimetylosulfotlenek | 303 | 0,26 x 10-4 | 0,79 |
| Poli(metakrylan metylu) | Aceton | 298 | 0,75 x 10-4 | 0,70 |
|  | Chloroform | 293 | 0,96 x 10-4 | 0,78 |
|  | octan etylu | 303 | 2,21 x 10-4 | 0,64 |
|  | Toluen | 298 | 0,71 x 10-4 | 0,73 |
|  | n-propanol | 357,5 | 6,79 x 10-4 | 0,50 |

Ćwiczenie polega na oznaczeniu lepkości zredukowanej roztworów badanego polimeru za pomocą pomiaru czasów wypływu z wiskozymetru czystego rozpuszczalnika oraz roztworów polimeru. Oznaczenie to wykonuje się w odpowiednim dla danego polimeru rozpuszczalniku, w określonej temperaturze. Stosuje się do tego wiskozymetr Ubbelohde’a zmodyfikowany przez Kalfusa.

## Sprzęt

waga analityczna o dokładności ważenia do 0,1 mg

wiskozymetr

stoper

## Odczynniki

Polimer (PS, PVAL, PMMA), odpowiedni rozpuszczalnik (tetrahydrofuran, woda, chloroform)

## Sposób wykonania

- Oznaczenie czasu przepływu czystego rozpuszczalnika

20 cm3 czystego rozpuszczalnika umieścić w naczyńku, które łączy się z wiskozymetrem.. Następnie zatkać palcem środkową rurkę wiskozymetru i za pomocą gruszki wprowadzić rozpuszczalnik z naczyńka przez kapilarę do naczyńka pomiarowego. Następnie zmierzyć czas przepływu przez kapilarę określonej objętości rozpuszczalnika. Pomiar powtórzyć 6-krotnie. Czas przepływu równa się średniej arytmetycznej pomiarów.

- Oznaczenie czasu przepływu roztworu polimeru

W suchym naczyńku wiskozymetru odważyć masę polimeru podaną przez prowadzącego (zwykle ok. 0,04-0,05 g polimeru) z dokładnością do 0,0001 g. Przy pomocy kalibrowanej pipety odmierzyć 20,0 cm3 rozpuszczalnika i wprowadzić do naczyńka z polimerem. Po zamknięciu szlifu zaślepką dokładnie wymieszać (nie wstrząsać) naczyńkiem w celu rozpuszczenia polimeru. Po całkowitym rozpuszczeniu polimeru naczyńko połączyć z wiskozymetrem i postępując w analogiczny sposób jak przy oznaczaniu czasu przepływu czystego rozpuszczalnika, oznaczyć czas przepływu roztworu polimeru. Pomiar wykonać 6-krotnie, a następnie obliczyć średnią arytmetyczną wyników.

- Oznaczenie czasu przepływu rozcieńczonych roztworów polimeru

Przez rurkę wiskozymetru wprowadzić do naczyńka z roztworem polimeru 4 cm3 rozpuszczalnika, zmieniając w ten sposób stężenie r-ru. Pomiaru czasu przepływu rozcieńczonego r-ru polimeru dokonać analogicznie jak w punkcie 2. Następnie postępując w taki sam sposób jak przy oznaczaniu przepływu r-ru polimeru wprowadzić do naczyńka jeszcze 3,0 cm3 rozpuszczalnika i oznaczyć czas przepływu r-ru polimeru przy trzecim stężeniu, oraz jeszcze 2,0 cm3 i oznaczyć czas przepływu r-ru przy stężeniu czwartym.

- Wyliczenie lepkości zredukowanej

Lepkość zredukowaną dla każdego z roztworów wyliczyć ze wzoru:

t  –  t1

(zr	=     ((((

c . t1

t – czas przepływu roztworu polimeru, s

t1 – czas przepływu czystego rozpuszczalnika, s

c – stężenie roztworu polimeru [g/100cm3]

- Graficzne wyznaczenie granicznej liczby lepkościowej (GLL)

Otrzymane wartości lepkości zredukowanych nanieść na wykres odkładając na osi rzędnych wartości lepkości zredukowanej, a na osi odciętych wartości stężeń w g/100 cm3. Wykres wykonać tak, aby oś odciętych zaczynała się od wartości 0 i był widoczny punkt przecięcia wykresu z osią rzędnych. Wartość [(] wyznaczyć z punktu przecięcia prostej łączącej naniesione punkty z osią rzędnych.

Otrzymane wyniki przedstawić w tabeli.

Oprócz metody graficznego wyznaczenia wartości granicznej liczby lepkościowej zastosować do jej obliczenia wzór: (współczynnik b w równaniu prostej ηzr = a·c + b)

((zrΣc2 - ΣcΣcηzr

b  =  —————————  =  [η]  =  GLL,		gdzie n – liczba punktów pomiarowych

nΣc2  - │Σc│2

Wyliczone w ten sposób wartości przedstawić w tabeli.

Masę molową (Mη) polimeru obliczyć w oparciu o równanie:

[(] = k . M((

dobierając odpowiednie wartości stałych k i α z tabeli.

## Zagadnienia do kolokwium

- Metody wyznaczania masy molowej polimerów.

- Rozpuszczalność związków chemicznych.