# 3.	OZNACZANIE CECH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH TWORZYW SZTUCZNYCH

Celem ćwiczenia jest oznaczenie naprężenia zrywającego i wydłużenia względnego przy zerwaniu dla próbek folii polimerowych. Ćwiczenie polega na poddaniu próbki statycznemu rozciąganiu z ustaloną prędkością w celu określenia właściwości mechanicznych tworzywa.

## Sprzęt

maszyna wytrzymałościowa

grubościomierz

## Sposób wykonania

## Przygotowanie próbek folii do pomiaru

Z folii polimerowej przygotować próbki w kształcie prostokąta o szerokości 10 mm i długości nie mniejszej niż 130 mm. Do oznaczania należy przygotować co najmniej 10 próbek z każdego rodzaju badanego polimeru. Próbki zerwane w miejscach defektów folii, tuż przy szczękach maszyny wytrzymałościowej lub w ich pobliżu, należy odrzucić i zastąpić nowymi.

W trzech miejscach odcinka pomiarowego – w środku i na jego końcach – zmierzyć grubość próbki (d), a następnie wyznaczyć średnią arytmetyczną. Zmierzyć szerokość próbki (b) i obliczyć powierzchnię początkowego przekroju poprzecznego próbki (A0).

## Wykonanie oznaczenia

Zamocować próbkę w uchwycie maszyny wytrzymałościowej, ustalając długość odcinka pomiarowego (l0) równą 50 mm. Prowadzić oznaczenie z prędkością odpowiednią dla danego typu tworzywa, obserwując w sposób ciągły zmiany obciążenia rozciągającego i wydłużenie odcinka pomiarowego próbki. Zanotować obciążenie maksymalne (Fm) oraz obciążenie przy zerwaniu (Fb) a także wielkość wydłużenia próbki dla maksymalnego obciążenia (lm) i przy zerwaniu (lb).

## Obliczenie wyników

Wartości naprężenia (σ) przy rozciąganiu w MPa obliczyć wg wzoru (zwrócić uwagę na jednostki!)

– maksymalne naprężenie rozciągające

– naprężenie przy zerwaniu

gdzie:

Fm – obciążenie maksymalne przy badaniu na rozciąganie, N

Fb – obciążenie przy którym próbka uległa zerwaniu, N

A0 – pole powierzchni początkowego przekroju poprzecznego próbki, m2

Wartości wydłużenia (ε) w procentach wyliczyć wg wzorów:

– wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu

– wydłużenie względne przy zerwaniu

Otrzymane wyniki należy zamieścić w tabeli. Za wynik badania przyjmuje się średnią arytmetyczną poszczególnych wyników, odrzucając niepewne rezultaty pomiarów.

## Zagadnienia do kolokwium

- Wytrzymałość materiałów na ściskanie

- Wytrzymałość materiałów na zginanie – sposób wykonywania oznaczeń

- Zależność wielkości odkształcenia w zależności od naprężenia dla następujących materiałów: kauczuki, stal, tworzywa termoplastyczne.

| Próbka | b | d1 | d2 | d3 | dśr | A0 | maksymalne (peak) | przy zerwaniu (at break) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | m2 | Fm [N] | Δlm [mm] | σm [MPa] | εm [%] | Fb [N] | Δlb [mm] | σb [MPa] | εb [%] |