# 4.	OZNACZANIE TWARDOŚCI MATERIAŁÓW METODĄ SHORE’A D

Celem ćwiczenia jest oznaczenie twardości tworzywa metodą Shore’a D.

## Sprzęt

twardościomierz Shore’a D

## Odczynniki i materiały

Płytki z tworzyw sztucznych różnego rodzaju

## Sposób wykonania

Uwaga: Jeżeli nie jest dokonywany pomiar, igła aparatu Shore’a musi być zabezpieczona przeznaczoną do tego celu płytką. Uderzenie igłą pomiarową w stolik powoduje jej zniszczenie.

Na stoliku pomiarowym należy umieszczać płytki badanego materiału o grubości ok. 4 mm.

- Umieścić płytkę badanego materiału na stoliku pomiarowym.

- Za pomocą dźwigni opuścić igłę pomiarową i po ustaleniu równowagi na skali odczytać wartość twardości w stopniach Sh.

- Dla każdej próbki wykonać 6 pomiarów w różnych miejscach płytki.

## Wytyczne dot. przygotowania sprawozdania

Sprawozdanie powinno zawierać następujące elementy: temat ćwiczenia, cel ćwiczenia, stosowny sprzęt, krótki opis sposobu postępowania, wyniki pomiarów, obliczenia, wnioski (ew. podsumowanie).

## Zagadnienia do kolokwium

- Pomiar twardości metodą Shore’a

- Skale twardości wg Shore’a, różnice w metodzie pomiaru, przeznaczenie poszczególnych typów skal.