# 6.	OZNACZANIE ROZKŁADU GRANULOMETRYCZNEGO SUBSTANCJI

Celem ćwiczenia jest wykonanie analizy sitowej substancji w postaci proszku. Analiza sitowa ma na celu określenie rozkładu granulometrycznego materiału ziarnistego. Wykonanie analizy polega na przesiewaniu próbki za pomocą zestawu sit kontrolnych o znormalizowanych rozmiarach oczek, zważeniu uzyskanych frakcji i określeniu ich udziału wagowego w masie całej próbki.

## Sprzęt

waga z dokładnością do 0,01g

wytrząsarka sitowa

## Odczynniki i materiały

materiał ziarnisty

## Sposób wykonania

- Zamontować na wytrząsarce zestaw sit o następujących średnicach oczka w mm: 1,6; 1,25; 1,0; 0,71; 0,5; 0,355; 0,25; 0,18; 0,125; 0,09; 0,063 w kolejności od góry od sita o największych oczkach do sita o oczkach najmniejszych. UWAGA: w oznacza średnicę oczka zaś d średnicę drutu sita.

- Przygotować do analizy próbkę substancji proszkowej i dokładnie wyznaczyć jej masę m0.

- Umieścić przygotowaną próbkę na pierwszym sicie, zamknąć aparat pokrywą, ustalić czas wytrząsania na 15 min przy amplitudzie drgań 1,0 mm.

- Po zakończeniu przesiewania wyznaczyć masę odsiewów substancji na poszczególnych sitach z dokładnością do 0,01 g.

- W tabeli zestawić masy odsiewów na sitach dla poszczególnych klas ziarnowych, podając jako rozmiar klasy zakres rozmiarów cząstek odsianych na danym sicie.

- Dla poszczególnych klas ziarnowych wyznaczyć odsiew względny, dzieląc masę bezwzględną odsiewu przez masę całej próbki.

| przedział, mm | mi, g | odsiew względny, % |
| --- | --- | --- |
| > 1,600 |  |  |
| 1,250-1,600 |  |  |
| ... |  |  |
| < 0,063 |  |  |

- Uzyskane wartości przedstawić za pomocą histogramu, odzwierciedlającego szerokość poszczególnych klas ziarnowych.

- Pomiar wykonać dwukrotnie dla różnych ilości substancji analizowanej: ok. 100 i ok. 50 g.

Przykładowy histogram

## Zagadnienia do kolokwium

- Podstawowe gatunki polietylenu, budowa, właściwości, sposoby otrzymywania, zastosowanie.