# 7.	BADANIE ODPORNOŚCI KOROZYJNEJ METALI I WPŁYWU INHIBITORÓW NA SZYBKOŚĆ JEJ PRZEBIEGU

Celem ćwiczenia jest zbadanie korozji metali i różnych czynników zmniejszających szybkość niszczenia metali.

Przez korozję materiału rozumie się samorzutne procesy destrukcyjne w nim zachodzące, prowadzące do pogorszenia jego cech użytkowych, a w krańcowych przypadkach do całkowitego zniszczenia. Różne materiały wykazują różną odporność korozyjną.

Oznaczenie odporności korozyjnej wykonuje się metodą gazometryczną, określając zmianę masy próbki żelaza o znanej powierzchni w roztworze 2M H2SO4.

Fe  +  H2SO4  (  FeSO4  +  H2↑

Zgodnie z równaniem reakcji roztworzeniu 1 mola żelaza odpowiada wydzielenie 1 mola wodoru, dlatego też mierząc objętość wodoru można określić ubytek masy żelaza.

## Sprzęt

waga analityczna o dokładności ważenia do 0,1 mg

kolba stożkowa

biureta gazowa: biureta z podziałką, zbiornik szklany z przewodem gumowym

stoper

## Odczynniki i materiały

wióry żelazne

2M roztwór H2SO4

inhibitory: KI, skrobia

## Sposób wykonania

- Podnosząc zbiornik wyrównawczy na odpowiednią wysokość ustawić poziom zerowy cieczy w biurecie

- Do kolby stożkowej wprowadzić ok. 3-4 g próbki, odważonych z dokładnością do 0,1 mg.

- Kolbę napełnić roztworem H2SO4 tak, aby ciecz całkowicie przykryła próbkę.

- Kolbę zamknąć korkiem, odczytać początkowy poziom cieczy w biurecie i rozpocząć pomiar czasu.

- Wydzielający się wodór wypiera ciecz z biurety. Odczyty poziomu cieczy w biurecie należy dokonywać co 1 minutę, notując wyniki w tabeli. Pomiar prowadzić przez 30 minut.

- W celu zbadania przebiegu korozji z dodatkiem inhibitora, do opróżnionej kolby stożkowej należy wprowadzić nową porcję żelaza, a następnie dodać ok. 0,5 g KI, dodać roztwór H2SO4, lekko wymieszać zawartość w celu rozpuszczenia inhibitora. Pomiary prowadzić w sposób analogiczny jak w p.5. Kolejną próbę wykonać stosując jako inhibitor skrobię w ilości ok. 0,5 g.

## Obliczenia

Znając objętość wydzielonego wodoru można określić liczbę moli tego gazu, a więc także masę żelaza, która uległa roztworzeniu (1 mol gazu w warunkach normalnych zajmuje 22,4 dm3). Znając powierzchnię czynną próbki żelaza oraz czas pomiaru można obliczyć szybkość korozji, (c:

[g/(m2 x doba)]

m30 – obliczona masa próbki po 30 min, g

m0 – początkowa masa próbki, g

S - powierzchnia czynna próbki, m2

t – czas trwania procesu korozyjnego (dni)

Powierzchnię czynną badanej próbki (S) oblicza się w następujący sposób: znając masę próbki oraz gęstość żelaza (d=7850 kg/m3) należy wyznaczyć objętość V [m3] badanej próbki żelaza. Następnie zakładając, że badane wiórki mają kształt prostopadłościanów o wymiarach a×b×0,5 mm, (gdzie wymiary a>>0,5 mm i b>>0,5 mm) powierzchnię czynną stanowią dwa prostokąty o wymiarach a×b:

Objętość prostopadłościennej próbki można wyrazić wzorem

[m3]

stąd ostatecznie powierzchnię czynną próbki można oszacować jako:

[m2]

uwzględniając, że

[m3]

otrzymujemy

[m2]

gdzie m0 oznacza początkową masę próbki wyrażoną w kg.

| czas, min | objętość wydzielonego wodoru, cm3 |
| --- | --- |
|  | bez inh. | z KI | ze skrobią |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 30 |  |  |  |

Dla każdego z badanych układów wyznaczyć graficznie zależność f(t) = Δm/S. Ocenić czy zależność taka jest liniowa i obliczyć szybkość korozji (c dla każdego z badanych układów.

## Zagadnienia do kolokwium

- Korozja metali; korozja chemiczna, korozja elektrochemiczna.

- Ochrona metali przed korozją.