# 1.	IDENTYFIKACJA TWORZYW SZTUCZNYCH

Celem ćwiczenia jest identyfikacja polimeru wykorzystując jego charakterystykę fizyczną i właściwości chemiczne.

Przy identyfikacji tworzyw sztucznych należy zwrócić uwagę na właściwości.

- Wygląd zewnętrzny próbek.

- Zachowanie się próbek podczas prażenia w rurce szklanej.

- Zachowanie się próbek podczas spalania w płomieniu palnika.

- Działanie rozpuszczalników na tworzywa.

- Gęstość tworzyw.

## Sposób wykonania

### 1. Cechy zewnętrzne materiału.

### 2. Prażenie w rurce szklanej

W probówce umieścić rozdrobnione tworzywo, ubić je lekko i za pomocą drewnianej łapy umieścić probówkę w płomieniu palnika. Obserwować zachowanie się próbki w czasie prażenia. Określić odczyn powstających gazów, przykładając do wylotu probówki zwilżony papierek uniwersalny. Powstające produkty lotne mogą mieć także charakterystyczny zapach, który może być kryterium oceny.

### 3. Badanie zachowania się próbki podczas spalania w płomieniu palnika

Za pomocą metalowych szczypiec próbkę tworzywa wprowadzić do nie świecącego i małego płomienia palnika. Obserwować zjawiska zachodzące przy bezpośrednim kontakcie próbki z płomieniem, następnie wyjąć próbkę z płomienia i obserwować dalej. Jeśli próbka po wyjęciu z płomienia pali się dalej należy zdmuchnąć płomień i obserwować powstające dymy. Określić ich kolor i zapach oraz wygląd pozostałości próbki.

### 4. Badanie zachowania się tworzywa wobec rozpuszczalników organicznych i wody

Próbkę rozdrobnionego tworzywa umieścić w probówce i zalać kilkoma mililitrami dostępnych rozpuszczalników (w tym wody destylowanej), a następnie obserwować jej zachowanie (pęcznienie, rozpuszczanie się itp.).

#### 5. Oszacowanie gęstości tworzywa

Próbkę tworzywa wrzucić do zlewki z wodą destylowaną i określić jej gęstość względem wody. Należy zwrócić uwagę na dokładne zwilżenie badanej próbki.

## Zagadnienia do kolokwium.

- Reakcje prowadzące do otrzymywania związków wielkocząsteczkowych (polimeryzacja, polikondensacja, poliaddycja).

- Różnice pomiędzy związkami mało- i wielkocząsteczkowymi, stopień polimeryzacji, dyspersja polimerów.