# 5.	BADANIE PRZEBIEGU KOROZJI KWASOWEJ BETONU CEMENTOWEGO

## Celem ćwiczenia jest zbadanie niszczącego działania odczynników chemicznych na właściwości materiałów.

## Sprzęt

waga o dokładności ważenia do 0,01 g

zlewki ze szkiełkami zegarkowymi

szczypce do wyjmowania próbki betonu

## Odczynniki i materiały

próbki betonu

roztwory HCl o stęż. 2%, 4%, 6%

roztwory CH3COOH o stęż. 2%, 4%, 6%

bibuła

## Sposób wykonania

- Sześć próbek betonu przechowywanych w wodzie osuszyć dokładnie bibułą i zważyć.

- Poszczególne próbki włożyć do 6 zlewek, a następnie do poszczególnych zlewek wlać kwas chlorowodorowy o stężeniach odpowiednio 2%, 4% i 6% i kwas octowy o stężeniach 2%, 4% i 6%. Poziom kwasu powinien sięgać ok. 1 cm powyżej górnej powierzchni próbki. Zlewki nakryć szkiełkami zegarkowymi i umieścić pod wyciągiem.

- Po upływie godziny próbki wyjąć, ostrożnie opłukać wodą, osuszyć za pomocą bibuły i ponownie zważyć.

- Określić ubytek masy poszczególnych próbek, będący miarą zniszczenia betonu wskutek korozji kwasowej.

## Wytyczne dot. przygotowania sprawozdania

Sprawozdanie powinno zawierać następujące elementy: temat ćwiczenia, cel ćwiczenia, stosowny sprzęt, krótki opis sposobu postępowania, wyniki pomiarów, obliczenia, wnioski (ew. podsumowanie).

## Zagadnienia do kolokwium

- Korozja betonu; rodzaje korozji.

- Ochrona betonu przed korozją.