# 8.	OZNACZANIE MODUŁU SZKŁA WODNEGO

Przedmiotem ćwiczenia jest szkło wodne sodowe będące roztworem wodnym krzemianów sodowych o wzorze Na2O x nSiO2. Szkło wodne sodowe stosuje się jako spoiwo w przemyśle odlewniczym, papierniczym, włókienniczym, jako środek buforujący w przemyśle środków myjąco-piorących, do elektropetryfikacji gruntów, przy produkcji elektrod do spawania i do innych celów.

Moduł  molowy szkła wodnego sodowego jest to stosunek molowych zawartości SiO2 do Na2O.

## Sprzęt

tygiel kwarcowy

tygiel porcelanowy

trójkąt porcelanowy

palnik

bagietka szklana

zlewka 250 cm3

płytka porcelanowa

eksykator

biureta

## Odczynniki i materiały

roztwór wodny szkła wodnego

r-r  HCl o stęż. 1mol/dm3

czerwień krezolowa

## Sposób wykonania

- Do zważonego tygla kwarcowego wkroplić za pomocą bagietki ok. 20 kropli badanego szkła wodnego

- Tygiel z próbką zważyć

- Tygiel ustawić na płytce porcelanowej, umieszczonej na trójnogu i ogrzewać palnikiem do momentu ustania charakterystycznego trzaskania (spowodowanego skurczem materiału).

- Przenieść tygiel na trójkąt porcelanowy i kontynuować ogrzewanie przez ok. 10 min.

- Ostudzić tygiel w eksykatorze i zważyć

- Obliczyć % zawartość wody i suchej substancji w próbce

  - % H2O = (b-c)/(b-a) x 100%,

    - gdzie a – masa tygla, g

    - b – masa tygla z próbką, g

    - c – masa tygla z próbka po prażeniu, g

  - %S = 100% - % H2O

- Do zważonego porcelanowego tygla wkroplić za pomocą bagietki ok. 10 kropli badanego szkła wodnego i zważyć

- Tygiel z zawartością umieścić w zlewce o poj. 250 cm3 i zalać 100 cm3 gorącej (80oC) wody destylowanej.

- Tygiel w zlewce przewrócić i za pomocą bagietki poruszać nim w celu rozpuszczenia szkła wodnego.

- Po całkowitym rozpuszczeniu dodać do zlewki 3-4 krople czerwieni krezolowej i nie wyjmując tygla ani bagietki miareczkować 0,1 molowym r-rem HCl do uchwycenia pierwszej zmiany barwy .

- Na podstawie wyniku miareczkowania obliczyć % zawartość Na2O w próbce

% Na2O = VHCl x 0,0031 /(b-a) x100 %

a - masa tygla, g

b - masa tygla z próbką, g

VHCl  – objętość zużytego kwasu solnego, cm3

0,0031 – mnożnik analityczny, czyli ilość Na2O odpowiadająca 1 cm3 r-ru HCl o stężeniu 1 mol/dm3

- % zawartość SiO2 obliczyć wg wzoru

% SiO2 =% S - % Na2O

- Obliczyć moduł badanego szkła wodnego i ocenić badane szkło wodne ze względu na ten parametr

M = (% SiO2/% Na2O) x 1,032

gdzie 1,032 – stosunek mas molowych  SiO2 i Na2O (62,00/60,09)

## Zagadnienia do kolokwium

Spoiwa mineralne